ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «OlimpLTD»

«OlimpLTD» ЖАУАПКЕРШIЛIГI ШЕКТЕУЛI СЕРIКТЕСТIГI

| Республика Казахстан г. Караганда т.8 (7172) 561239; 567955 8 7001071246 e-mail: olimp-ltd@mail.ru www.olimp-ltd.satu.kz | АО «Tемiрбанк» в г.Караганда р/сKZ6578009G0123925001 РНН 302000306337 БИКJSRBKZKA, КБЕ 17 БИН 100440009632 |
| --- | --- |

## Коммерческое предложение

Первому  руководителю

ТОО «Olimp LTD»  имеет возможность предложить Вам

Комплексную добавку для бетонов и сроительных растворов УП – 2 (торговая марка«Форт УП – 2») согласно  ГОСТ24211- 03  является ускорителем твердения с пластифицирующим эффектом.

Применение специальной добавки взамен использования энергонасителя – пара.

Основной на сегодня путь энергосбережения – это применение безпрапарочной или малопропарочной технологии производства железобетона (пенобетона). Основным принципом даноой технологии является применение вместо пропарки изделий (ТВО) добавок – ускорителей твердения бетонных смесей, позволяющих повышать прочность бетона на 20% и более в возрасте первых суток в условиях нормального твердения, что позволяет увеличить оборачиваемость форм для бетонных (пенобетонных) изделий и приводит к снижению энергозатрат при производстве данных изделий.

Добавка «Универсал П-2» является:

1. ускорителем твердения бетона – при сокращеннии количества затворяемой воды, за 24 -36 часов без пропарки (ТВО)- изделия набирают от 20% до 85% нормируемой прочности бетона (в зависимости от качества цемента); использование добавки снижает сроки нахождения бетона, либо пенобетона в форме и тем самым значительно сокращается период усадки.

2. пластификатором – максимальная подвижность  16 -19 см – относится к категории сильнопластифицирующих добавок 2 группы. Водопоглощение -1,7 -1,9 ;

Содержит компонент, являющийся ингибитором коррозии.  Это дополнительная защита арматуры.

Для технологов предприятий из–за своей универсальности действие добавки является отличным подспорьем в решении технологических проблем по качеству изделий в вопросах экономии цемента, повышения пластичности и удобоукладываемости бетона (пенобетона).

Добавка «Универсал П – 2» характеризуется следующими показателями:

- внешний вид – порошок от светло – жёлтого до тёмно – коричневого цвета.

- массовая доля сухих веществ – не менее 92 %

- показатель активности водородных ионов 10% - го раствора добавки- не менее 4 рН

Добавка «Универсал П-2» не только ускоряет процессы гидратации цемента в производстве бетона и пенобетона, но также способствует существенному снижению усадки бетона, либо пенобетона, вследствие чего не появляются усадочные трещины и не снижается отпускная прочность изделий. Добавка «Универсал П-2» на  практике  показазала  хорошую  совместимость с  пенообразователем  для  производства  пенобетона  ПБ - 2000.

Рекомендации по применению.

При изготовлении бетонных (пенобетонных) и железобетонных изделий количество добавки по отношению к сухой массе цемента составляет 0,5 – 0,6%. Пример: при расчёте сухой массы цемента в количестве 300 кг на кубометр бетона в изделии, количество добавки составит 1,5-1,8 кг.

Добавка «Универсал П-2» вводится в бетонные смеси вместе с водой затворения. Для этого необходимо растворить в воде необходимое на замес количество добавки, добиться полного 100% растворения порошка добавки путем принудителтного перемешивания.При этом концентрация рабочего раствора может составлять  до 15%, в этом случае количество сухого порошка составит 150,01 гр. на 1 литр рабочего раствора.

При растворении добавки, температура воды должна быть не менее +200С. Добавка  является  многокомпонентной  и неполное растворение ее не обеспечивает полной эффективности ее действия !!!

Условия хранения.

Добавка «Универсал П-2» фасуется в полипропиленовые мешки по 20 кг. Хранить добавку нужно в условиях исключающих ее увлажнение, в  закрытых проветриваемых  помещениях, ярусами в 4 -5 рядов. Срок  годности  один год  со  дня  изготовления.   Срок  хранения  добавки  после приготовления раствора  6  месяцев.

Для оптовых и постоянных покупателей предусмотрены скидки:

| При покупке до 500 кг стоимость добавки – 290 тенге за 1 килограмм. | При покупке от 500кг до 1500кг стоимость добавки -270 тенге за 1 килограмм. | При покупке более 1500 кг стоимость добавки – 210 тенге за 1 килограмм. |
| --- | --- | --- |

Продукция отпускается со склада г. Караганда.

С Уважением,

Директор ТОО «Olimp LTD»                                                                                                К.И. Перков